厦门市建设工程大型混凝土灌注桩若干技术与检测管理规定

一、基本规定：

1、本规定所指的大型混凝土灌注桩为符合下列条件之一的基桩：

（1） 单桩竖向极限承载力标准值超过本地区现阶段静载荷试验能力30000 kN；

（2） 采用干作业成孔灌注桩时直径≥2m。

2、泥浆护壁灌注桩的最大单桩竖向承载力特征值不宜大于15000kN。

3、当场地条件限制，其他桩型不适用时，方可采用干作业成孔大型灌注桩。

二、勘察设计：

1、设计采用大型混凝土灌注桩时，应进行施工勘察，每桩一孔；钻取桩端以下深度不小于5m的芯样，并提供桩端持力层岩芯强度检验报告。

2、大型混凝土灌注桩设计为嵌岩桩时，桩端全截面嵌入中～微风化岩不小于0.5d、且不得小于1.5m。

3、当单桩竖向承载力特征值超过15000kN，设计单位应提出桩基础专项设计（含设计试桩）方案及基桩检测方案，并由建设单位组织专家论证后，方可报送施工图审查。

4、非嵌岩干作业成孔的大型混凝土灌注桩，桩端可采用后注浆补偿加固；

5、泥浆护壁的嵌岩桩，桩端应采用后注浆补偿加固，桩侧宜采用后注浆补偿加固。

6、干作业成孔的大型混凝土灌注桩设计应符合下列要求：

（1） 护壁专项设计时应考虑土层的不均匀性和护壁非正圆形产生的影响。

（2） 孔口地面处宜设置不小于600×300截面的环梁。

（3）第一节护壁竖向钢筋应锚入环梁内。

（4） 护壁混凝土最小厚度及配筋和最低强度等级应满足下表要求：

| 桩径（m） | 护壁混凝土最小厚度（mm） | 混凝土强度最低等级（MPa） | 最小配筋直径（mm） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2≤d＜3 | 200 | C30 | 环向和竖向10 | 竖向筋应上下拉结。上下节护壁的搭接长度不得小于150 mm。 |
| 3≤d＜3.5 | 250 | C35 | 环向12 竖向φ10 |  |
| 3.5≤d | 300 | C35 | 环向14 竖向φ12 |  |

（5）孔内人工振捣混凝土时，设计应考虑搭设安全操作平台的措施，操作平台的安全措施应符合有关安全规范的规定。

三、质量检测

1、干作业成孔的大型混凝土灌注桩，当无法进行单桩承载力静载检测时，鼓励采用创新性的技术与方法进行检测，可采用孔底岩层和桩身钻芯取样、声波透射等检验方法进行综合评价。

2、大型混凝土灌注桩桩身钻芯取样检测数量，应符合下表规定：

| 单柱承台下基桩的数量（根） | 比例（%） | 最低钻芯取样检测数量（根） | 检测桩中每根桩的钻孔数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 1 | 3 | 钻芯取样进入桩端以下持力层5m深的钻孔不小于1根，其他的钻孔进入桩端以下持力层为1~3m深。 |
| 2~3 | ＞50 | 2 | 3 |  |
| 4~6 | ＞30 | 2 | 3 |  |
| 7~9 | ＞30 | 3 | 3 |  |
| ≥10 | 30 | 4 | 3 |  |

3、基桩应全数进行声波透射检测；应根据声波透射能力和能够最大程度覆盖桩身全截面的需要进行预埋管布置。

4、基桩检测的选定应符合以下要求：

（1）首选检测对象为有异常情况（包括地下水、相邻桩持力层埋深、混凝土供应、天气、供电、设备运行或人为振捣等异常）的基桩；

（2）应具有代表性和随机性；

（3）按《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106有关规定执行。

四、施工与监理要求：

1、大型混凝土灌注桩质量检测方案管理要求如下:

（1）施工前，项目监理机构应组织建设、勘察、设计、施工等单位制定大型混凝土灌注桩施工质量综合评价的检测大纲；

（2）检测单位应根据检测大纲编制《专项检测方案》；

（3）项目监理机构应组织建设、勘察、设计、施工、检测（包括特殊检测仪器设备的生产厂家）等单位对《专项检测方案》（含必要的检测安全措施）进行联合会审；

（4）监理单位应根据经确认的《专项检测方案》组织建设、勘察、设计、施工等单位，确定具体检测的基桩对象，并将《专项检测方案》和具体对象等资料报监督机构备案。

（5）基桩承载力检测采用新技术检测方案，建设单位应组织专家论证后方可实施。

2、大型混凝土灌注桩终孔时，应逐孔进行桩端持力层检验与鉴定。当嵌岩桩施工的桩端达到岩面和终孔时，施工项目技术负责人应到位履责、勘察项目负责人或技术负责人应到现场鉴定，专业监理工程师应到位旁站，并做好相关记录和签证；干作业成孔的应对桩端持力层拍照存档。

3、当桩径大于2m，浇筑桩身混凝土时单桩孔内设置的同步灌注混凝土的导管不宜少于2根。

4、干作业成孔的灌注桩桩身混凝土施工时，应分层振捣；宜采用加长振捣棒在孔口进行振捣的方法。

5、基桩后注浆除应按《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008第5.3节Ⅶ 后注浆灌注桩和第6.7节灌注桩后注浆的规定执行外，尚应执行以下规定：

（1） 后注浆预埋的导管应采用钢管；

（2） 出浆口的注浆头必须采用单向阀注浆头，不得采用钢管端部弯折、压扁注浆头；

（3） 桩端后注浆宜沿钢筋笼圆周对称设置不少于4根注浆导管，桩径超过2.5m后应适当增加后注浆导管；

（4）后注浆施工前，应先编制后注浆专项施工方案并经专家论证通过后，方可实施。

6、按住建部《2010年十项新技术》规定，采用创新性的检测技术、后注浆等新技术的项目，应及时报市建设与管理局备案。